Tab. 5: Typ a parametry krystalové mřížky, teplota tání, teplota vypařování
	at. č.
	chem.

zn.
	typ krystalové mřížky 

teplota přeměny 

[k]
	parametry            krystalové mřížky

a; b; c [pm]; (;  [°]   
	teplota

tání

[k]
	teplota

vypařování
[k]

	1
	H
	 hexagonální      T( < 1  
	a = 376; c = 613
	13,81
	20,28

	2
	He
	kubická
	a = 396,3
	0,95

při tlaku 2,6 MPa
	4,22

	3
	Li
	hexagonální            T(= 73  
	a = 308,6 c = 482,8
	453,69
	1615,15

	
	
	kubická fc                 T(= 140    
	a = 441,3
	
	

	
	
	kubická bc                   
	a = 351,64
	
	

	4
	Be
	Be hexagonální    T(= 1 527  
	a = 228; c = 358
	1 560,15
	2745,15

	
	
	Be kubická           
	a = 255,15 
	
	

	5
	B
	B romboedrická
	a = 1 012;  = 65° 12’ 
	2453
	3923

	
	
	B tetragonální
	a = 874,0; c = 506,8
	
	

	
	
	B ortorombická
	a = 1 015; b = 895;          c = 1 790
	
	

	
	
	žl. modif. - monokl.;
	
	
	

	
	
	amorfní modif. je hnědá
	
	
	

	6
	C
	hexagonální           (grafit, stabilní při tlaku 0,1 MPa)
	a = 246,12;  c =670,79 
	4 098,15

sublimace
	5100,15

	
	
	kubická fc                     (diamant, stabilní při vysokém tlaku)

Tgrafit (diamant= 1 803     při tlaku 6,0 GPa.
	a = 356,676
	
	

	7
	N
	N kubická
	a = 566,7 
	63,29
	77,35

	
	
	N hexagonální

T(= 35,6  
	a = 403,6; c = 663,0  
	
	

	8
	O
	O ortorombická  T(= 16     
	a = 551; b = 383; c = 345 
	80,45
	154

	
	
	O hexagonální     T(= 20  
	a = 330,7; c = 1 125,6 
	
	

	
	
	O kubická
	a = 683
	
	

	9
	F
	kubická
	 a = 667 
	53,53
	85,01

	10
	Ne
	kubická fc
	a = 446,359
	24,48
	27,102

	11
	Na
	Na kubická bc       T = 5 
	a = 429,06
	370,96
	1156,05

	
	
	Na hexagonální
	a = 376,7; c = 615,4 
	
	

	12
	Mg
	hexagonální
	a = 320,72; c = 521,10 
	921,95
	1363,15

	13
	Al
	kubická fc
	a = 404,959
	933,52
	2792,15

	14
	Si
	kubická fc
	a = 543,072
	1 683,15
	3538,15

	15
	P
	bílý P: komplexní kubická struktura      Tbílý P ( červený P= nad 473   v inertní atmosféře     Tbílý P ( černý P= 493        při tlaku nad 1 300 MPa
	a = 1 851
	317,25
	550,15

	
	
	červený P: romboedrická, amorfní nebo obtížně definovatelná komplexní struktura
	  a = 352,4;  = 57° 15’ 
	
	

	
	
	černý P:      ortorombická nebo amorfní struktura 
	a = 331; b = 438;             c = 1050
	
	

	
	
	výskyt v mnoha dalších krystalických formách i v amorfním stavu
	
	
	

	16
	S
	S ortorombická fc T(= 368,4  
	a = 1 046,46; b = 1 286,6; c = 2 448,60
	388,36
	717,75

	
	
	S monoklinická
	a = 1 104; b = 1 098;         c = 1 092;  = 96° 42’  
	
	

	
	
	S monoklinická bc metastabilní
	a = 1 396; b = 1 316;         c = 929;  = 91° 28’  
	
	

	
	
	S romboedrická  krystaly molekul S6, nestabilní
	a = 640,5;  = 115° 12’  krystaly molekul S6,
	
	

	
	
	polymerní (plastická) S =  = lineární řetězce (-S-)n, stabilní                         od 433 do cca 623  
	
	
	

	
	
	amorfní stav
	
	
	

	17
	Cl
	ortorombická
	a = 448; b = 624; c = 826
	172,17
	238,55

	18
	Ar
	kubická fc          
	a = 531,087  
	83,95
	87,45

	19
	K
	kubická bc
	a = 534,4
	336,40
	1033,05

	20
	Ca
	Ca kubická fc       T(= 737  
	a = 558,2 
	1 112,15
	1757,15

	
	
	Ca kubická bc 
	a = 447,7  
	
	

	21
	Sc
	Sc hexagonální
	a = 330,9; c = 526,8 
	1 814,15
	3103,15

	
	
	Sc kubická fc 

T(= 1608  
	 a = 454,1 
	
	

	22
	Ti
	Ti hexagonální    T(= 1 155  
	a = 295,111; c = 468,433
	1 941,15
	3560,15

	
	
	Ti kubická bc
	a = 328,7
	
	

	23
	V
	kubická bc
	a = 302,82
	2 163,15
	3680,15

	24
	Cr
	kubická bc
	a = 288,29
	2 130,15
	2945,15

	25
	Mn
	Mn kubická bc        T =1000 
	a = 891,19
	1 517,15
	2334,15

	
	
	Mn komplexní kubická T = 1368  
	a = 631,45
	
	

	
	
	Mn kubická fc 

T  = 1406 
	a = 386,24
	
	

	
	
	Mn kubická bc 
	a = 308,1
	
	

	26
	Fe
	Fe kubická bc  feromagnetické
	a = 286,653 
	1 808,15
	3134,15

	
	
	Fe kubická bc        T = 1041  paramagnetické
	a = 286,653 
	
	

	
	
	Fe kubická fc          T = 1180  

paramagnetické
	a = 364,67 
	
	

	
	
	Fe kubická bc     T(= 1 665   paramagnetické
	a = 293,22
	
	

	27
	Co
	Co hexagonalní
	a = 250,53; c = 408,92
	1 768,15
	3200,15

	
	
	Co kubická fc  

obě formy existují společně při pokojové teplotě, podmínky transformace zahrnují kromě teploty a času i jiné proměnné 
	a = 354,42
	
	

	28
	Ni
	kubická fc 
	a = 352,387
	1 726,15
	3186,15

	29
	Cu
	kubická fc 
	a = 361,479
	1 356,15
	2840,15

	30
	Zn
	hexagonální
	a = 266,45; c = 494,51 
	692,73
	1180,15

	31
	Ga
	ortorombická bc
	a = 452,58; b = 451,86;      c = 765,70
	302,93
	2477,15

	
	
	tetragonální bc 
	a = 396; c = 437 
	
	

	32
	Ge
	Ge kubická fc         T = 300                  při tlaku 13 GPa
	a = 565,75
	1 210,55
	3103,15

	
	
	Ge tetragoální 
	a = 593 c = 698
	
	

	33
	As
	As romboedrická
	a = 413,1;  = 54° 6’         
	1 090,15

při tlaku    2,8 MPa
	886,15

sublimace

	
	
	As amorfní            T = 561                     
	
	
	

	
	
	As ortorombická  
	a = 363; b = 445;              c = 1096
	
	

	34
	Se
	Se hexagonální
	a = 436,328; c = 495,962; polymerní
	490,15
	958,05

	
	
	Se, monoklinická     t = 423  
	a = 905,4; b = 908,3;         c = 1 160,1;  = 90° 48’; molekuly Se8
	448
	

	
	
	Se, monoklinická
	 a = 931; b = 807;              c = 1 285;  = 93° 08’; molekuly Se8
	
	

	
	
	I-Se amorfní červený prášek                        TIII = 313 – 323 
	
	
	

	
	
	II-Se černá sklovitá modifikace
	
	
	

	35
	Br
	ortorombická
	a = 449; b = 668; c = 874
	265,95
	331,93

	36
	Kr
	kubická fc 
	a = 570,9
	116,55
	120,85

	37
	Rb
	kubická bc 
	a = 570
	312,04
	959,15

	38
	Sr
	Sr kubická fc                    T = 506            
	a = 608,48
	1 042,15
	1657,15

	
	
	Sr hexagonální

T = 813  
	 a = 432; c = 706 
	
	

	
	
	Sr kubická bc 
	a = 485 
	
	

	39
	Y
	Y hexagonální      T(= 1 752  
	a = 364,74; c = 573,06 
	1 795,15
	3611,15

	
	
	Y kubická bc 
	a = 408
	
	

	40
	Zr
	Zr hexagonální    T(= 1 140  
	a = 323,168; c = 514,764 
	2 125,15
	4650,15

	
	
	Zr kubická bc  
	a = 360,90
	
	

	41
	Nb
	kubická bc 
	a = 330,021
	2 741,15
	5015,15

	42
	Mo
	kubická bc 
	a = 314,737
	2 890,15
	4885,15

	43
	Tc
	hexagonální
	a = 273,5; c = 438,8
	2 445,15
	5150,15

	44
	Ru
	hexagonální
	a = 270,53; c = 428,20 
	2 607,15
	4423,15

	45
	Rh
	kubická fc 
	a = 380,30
	2 239,15
	3968,15

	46
	Pd
	kubická fc 
	a = 389,02
	1 825,15
	3213,15

	47
	Ag
	kubická fc 
	a = 408,62
	1 235,08
	2435,15

	48
	Cd
	hexagonální
	a = 297,912; c = 561,827 
	594,05
	1038,15

	49
	In
	tetragonalní bc
	a = 459,79; c = 494,67 
	429,76
	2353,15

	50
	Sn
	Sn kubická diamantová T(= 287  
	a = 650,43 
	505,12
	2875,15

	
	
	Sn tetragonální bc
	a = 583,15; c = 318,13
	
	

	51
	Sb
	romboedrická
	a = 450,67; ( = 57(06(27(
	903,89
	1860,15

	
	
	při vysokých tlacích vznikají nestabilní modifikace:               žlutá – ortorombická a černá – amorfní 
	bez podrobností
	
	

	52
	Te
	hexagonální
	a = 445,59; c = 592,69
	722,65
	1263,05

	53
	I
	ortorombická
	a = 477,4; b = 725,0;         c = 977,2
	386,65
	457,50

při tlaku 3,5 MPa

	54
	Xe
	kubická fc 
	a = 625
	161,25
	166,05

	55
	Cs
	kubická bc 
	a = 607,9
	301,55
	942,45

	56
	Ba
	Ba kubická bc 
	a = 501
	998,15
	2170,15

	
	
	Ba  hexagonální                        T = 648 K
	bez podrobností
	
	

	57
	La
	La hexagonální  
T(= 583  
	 a = 377,2; c = 1 214,4 
	1 191,15
	3737,15

	
	
	La kubická fc     T(= 1 134  
	a = 529,6
	
	

	
	
	La kubická bc 
	a = 426
	
	

	58
	Ce
	Ce kubická fc  

T(= 95  
	a = 485
	1 071,15
	3706,15

	
	
	Ce hexagonální     T(= 263    
	 a = 367,3 c = 1 180,2  
	
	

	
	
	Ce kubická fc      T(= 1035  
	 a = 516,12
	
	

	
	
	Ce kubická bc 
	 a = 412
	
	

	59
	Pr
	Pr hexagonální

T(= 1 065  
	a = 367,25; c = 1 183,54
	1 204,15
	3793,15

	
	
	Pr kubická bc 
	a = 413
	
	

	60
	Nd
	Nd hexagonální

T(= 1 135  
	a = 365,79; c = 1 179,92
	1 294,15
	3347,15

	
	
	Nd kubická bc  
	a = 413 
	
	

	61
	Pm
	hexagonální
	a = 365; c = 1 165
	1 315,15
	3273,15

odhad

	62
	Sm
	Sm romboedrická T(= 1 197  
	a = 899,6;  = 23°13’
	1 347,15
	2067,15

	
	
	Sm kubická bc 
	 a = 407
	
	

	63
	Eu
	kubická bc 
	a = 458,20
	1 095,15
	1800,15

	64
	Gd
	Gd hexagonální      T( = 1 508  
	 a = 363,36; c = 578,10
	1 586,15
	3546,15

	
	
	Gd kubická bc  
	a = 406
	
	

	65
	Tb
	Tb hexagonální 
T( = 1 562  
	a = 360,10; c = 569,36
	1 629,15
	3503,15

	
	
	Tb kubická bc 
	a = 402
	
	

	66
	Dy
	Dy hexagonální      T( = 1 657  
	a = 359,15; c = 565,01
	1 685,15
	2840,15

	
	
	Dy kubická bc 
	a = 398
	
	

	67
	Ho
	Ho hexagonální     T( = 1 701  
	a = 357,73; c = 561,58
	1 747,15
	2973,15

	
	
	Ho kubická bc 
	a = 396
	
	

	68
	Er
	hexagonální
	a = 355,92; c = 558,50
	1 802,15
	3141,15

	69
	Tm
	hexagonální
	a = 353,75; c = 555,46
	1 818,15
	2223,15

	70
	Yb
	Yb kubická fc        T( = 1 065  
	a = 548,62
	1 092,15
	1469,15

	
	
	Yb kubická bc 
	a = 444
	
	

	71
	Lu
	hexagonální
	a = 350,52; c = 554,94
	1 936,15
	3675,15

	72
	Hf
	Hf hexagonální 
T( = 1 701 
	a = 319,46; c = 505,12 
	2 500,15
	4875,15

	
	
	Hf kubická bc
	a = 361,5
	
	

	73
	Ta
	kubická bc 
	a = 330,74
	3 269,15
	5698,15

	74
	W
	kubická bc 
	a = 316,524
	3 683,15
	5933,15

	75
	Re
	hexagonální
	a = 276,09; c = 445,83
	3 453,15
	5900,15

(odhad)

	76
	Os
	hexagonální
	a = 273,38; c = 431,95
	3 327,15
	5300,15

	77
	Ir
	kubická fc 
	a = 383,89
	2 683,15
	4403,15

	78
	Pt
	kubická fc 
	a = 392,33
	2 045,15
	4100,15

	79
	Au
	kubická fc 
	a = 407,86
	1 337,58
	3081,15

	80
	Hg
	Hg romboedrická T(= 79  
	a = 299,25;  = 70°44’36”
	234,28
	629,73

	81
	Tl
(TL, ne Ti)
	Tl hexagonální     T(= 503 K
	a = 345,66; c = 552,48
	576,65
	1730,15

	
	
	Tl kubická bc 
	a = 388,2
	
	

	82
	Pb
	kubická fc 
	a = 495,08
	600,65
	2013,15

	83
	Bi
	romboedrická
	a = 472,6;  = 57°17’
	544,45
	1833,15

	84
	Po
	Po kubická            T = 219 až 327
	a = 335,9
	527,15
	1235,15

	
	
	Po romboedrická
	a = 336,8  = 98° 14' 06''
	
	

	85
	At
	nezn(m(
	--- / --- / ---
	575,15
	610,15

	86
	Rn
	kubická fc 
	bez informací
	202,15
	211,35

	87
	Fr
	kubická bc 
	bez informací 
	300,15
	950,15

	88
	Ra
	kubická bc 
	bez informací
	973,15
	1413,15

	89
	Ac
	kubická fc 
	a = 531,1
	1 323,15
	3473,15

	90
	Th
	Th kubická fc      T(= 1 673  
	a = 508,43
	2 023,15
	4273,15

	
	
	Th kubická bc 
	a = 411
	
	

	91
	Pa
	Pa tetragonální bc

T = 1443  
	a = 388,9; c = 341,7 
	1 873,15
	---

	
	
	Pa kubická
	a = 381
	
	

	92
	U
	U ortorombická bc      T( = 940 K
	 a = 285,360; b = 586,984; c = 495,552
	1 405,15
	4091,15

	
	
	U tetragonální

T(= 1 045 
	a = 1 075,9; c = 565,6
	
	

	
	
	U kubická bc 
	a = 352,5
	
	

	93
	Np
	Np ortorombická

T( = 550 
	a = 472,3; b = 488,7;         c = 666,3
	913,15
	4175,15

	
	
	Np tetragonální       T = 848  
	a = 488,3; c = 338,9
	
	

	
	
	Np kubická bc 
	a = 352
	
	

	94
	Pu
	Pu monoklinická prostá

T( = 395  
	a = 618,3; b = 482,2;         c = 1 096,3;  = 101°47’ 
	914,15
	3505,15

	
	
	Pu monoklinická bc T( = 476 
	a = 928,4; b = 1 046,3;      c = 785,9;  = 92°08’ 
	
	

	
	
	Pu ortorombická fc

T( = 590 
	a = 316,05; b = 576,28;      c = 1 014,4 
	
	

	
	
	Pu kubická fc 

T(( = 726 
	a = 463,71
	
	

	
	
	(Pu tetragonální bc       T (( = 750 
	a = 470,1; c = 448,9
	
	

	
	
	Pu kubická bc 
	a = 363,6
	
	

	95
	Am
	Am hexagonální     T( = 873   (neprůkazný přechod)
	a = 346,81; c = 1 124,1
	1 267,15
	2880,15

	
	
	Am kubická fc 
	a = 489,4 
	
	

	96
	Cm
	hexagonální
	a = 349,6; c = 1 133,1
	1 613,15
	---

	97
	Bk
	nezn(m(
	--- / --- / ---
	---
	---

	98
	Cf
	nezn(m(
	--- / --- / ---
	---
	---

	99
	Es
	nezn(m(
	--- / --- / ---
	---
	---

	100
	Fm
	nezn(m(
	--- / --- / ---
	---
	---

	101
	Md
	nezn(m(
	--- / --- / ---
	---
	---

	102
	No
	nezn(m(
	--- / --- / ---
	---
	---

	103
	Lr
	nezn(m(
	--- / --- / ---
	---
	---

	104
	Rf
	nezn(m(
	--- / --- / ---
	---
	---

	105
	Ha
	nezn(m(
	--- / --- / ---
	---
	---

	106
	Sg
	nezn(m(
	--- / --- / ---
	---
	---

	107
	Ns
	nezn(m(
	--- / --- / ---
	---
	---

	108
	Hs
	nezn(m(
	--- / --- / ---
	---
	---

	109
	Mt
	nezn(m(
	--- / --- / ---
	---
	---

	110
	Ds
	nezn(m(
	--- / --- / ---
	---
	---

	111
	Rg
	nezn(m(
	--- / --- / ---
	---
	---

	112
	Uub
	nezn(m(
	--- / --- / ---
	---
	---

	113
	Uut
	nezn(m(
	--- / --- / ---
	---
	---

	114
	Uuq
	nezn(m(
	--- / --- / ---
	---
	---

	115
	Uup
	nezn(m(
	--- / --- / ---
	---
	---

	116
	Uuh
	nezn(m(
	--- / --- / ---
	---
	---

	117
	Uus
	nezn(m(
	--- / --- / ---
	---
	---

	118
	Uuo
	nezn(m(
	--- / --- / ---
	---
	---









PAGE  
8

