Tab. 6: Součinitel délkové teplotní roztažnosti, měrná tepelná kapacita,   skupenské teplo tání, skupenské teplo vypařování
	at. č.
	chem. zn.
	součinitel délkové teplotní roztažnosti
[K-1]
	měrná tepelná kapacita

[J.g-1.K1]
	skupenské teplo tání

[kJ.mol-1]
	skupenské teplo vypařování

[kJ.mol-1]

	1
	H
	---
	14,304
	0,05868
	0,44936

	2
	He
	---
	5,193
	---
	0,0845

	3
	Li
	46,0 .10-6
	3,6
	3,00
	145,920

	4
	Be
	11,3 .10-6
	1,82
	12,2
	292,4

	5
	B
	4,7 .10-6
	1,02
	50,20
	489,70

	6
	C
	1,0 .10-6
	0,71
	---
	355,80

	7
	N
	240,0 .10-6
	1,04
	0,3604
	2,7928

	8
	O
	780,0 .10-6
	0,92
	0,22259
	3,4099

	9
	F
	1800,0 .10-6
	0,82
	0,2552
	3,2698

	10
	Ne
	1900,0 .10-6
	0,904
	0,3317
	1,7326

	11
	Na
	71,0 .10-6
	1,23
	2,598
	96,960

	12
	Mg
	24,8 .10-6
	1,02
	8,954
	127,40

	13
	Al
	23,1 .10-6
	0,90
	10,790
	293,40

	14
	Si
	2,6 .10-6
	0,71
	50,550
	384,220

	15
	P
	127,0 .10-6
	0,77
	0,657
	12,129

	16
	S
	70,0 .10-6
	0,71
	1,7175
	---

	17
	Cl
	---
	0,48
	3,203
	10,20

	18
	Ar
	618,0 .10-6
	0,520
	1,188
	6,447

	19
	K
	82,0 .10-6
	0,75
	2,334
	79,870

	20
	Ca
	22,3 .10-6
	0,63
	8,540
	153,60

	21
	Sc
	10,0 .10-6
	0,60
	14,10
	314,20

	22
	Ti
	8,6 .10-6
	0,52
	15,450
	421,00

	23
	V
	8,4 .10-6
	0,49
	20,90
	0,45,2

	24
	Cr
	4,9 .10-6
	0,45
	16,90
	344,30

	25
	Mn
	21,7 .10-6
	0,48
	12,050
	226,0

	26
	Fe
	11,8 .10-6
	0,44
	13,80
	349,60

	27
	Co
	13,0 .10-6
	0,42
	16,190
	376,50

	28
	Ni
	13,4 .10-6
	0,44
	17,470
	370,40

	29
	Cu
	16,5 .10-6
	0,38
	13,050
	300,30

	30
	Zn
	30,2 .10-6
	0,39
	7,322
	115,30

	31
	Ga
	19,7 .10-6
	0,37
	5,590
	258,70

	32
	Ge
	5,7 .10-6
	0,32
	36,940
	330,90

	33
	As
	15,4 .10-6
	0,33
	---
	34,760

	34
	Se
	45,0 .10-6
	0,32
	6,694
	37,70

	35
	Br
	---
	0,473
	5,286
	15,438

	36
	Kr
	425,0 .10-6
	0,248
	1,638
	9,029

	37
	Rb
	91,0 .10-6
	0,363
	2,192
	72,216

	38
	Sr
	22,5 .10-6
	0,30
	8,30
	144,0

	39
	Y
	11,3 .10-6
	0,30
	11,40
	363,0

	40
	Zr
	5,7 .10-6
	0,27
	16,90
	58,20

	41
	Nb
	7,3 .10-6
	0,26
	26,40
	682,0

	42
	Mo
	4,8 .10-6
	0,25
	32,0
	598,0

	43
	Tc
	8,0 .10-6
	0,21
	24,0
	660,0

	44
	Ru
	6,4 .10-6
	0,238
	24,0
	595,0

	45
	Rh
	8,2 .10-6
	0,242
	21,50
	493,0

	46
	Pd
	11,8 .10-6
	0,24
	17,60
	357,0

	47
	Ag
	18,9 .10-6
	0,235
	11,30
	250,580

	48
	Cd
	30,8 .10-6
	0,23
	6,192
	99,57

	49
	In
	32,1 .10-6
	0,23
	3,263
	231,50

	50
	Sn
	22,0 .10-6
	0,227
	7,029
	295,80

	51
	Sb
	11,0 .10-6
	0,21
	19,870
	77,140

	52
	Te
	18,8 .10-6
	0,20
	17,490
	52,550

	53
	I
	87,0 .10-6
	0,214
	7,824
	20,752

	54
	Xe
	253,0 .10-6
	0,158
	2,297
	12,636

	55
	Cs
	100,0 .10-6
	0,24
	2,092
	67,740

	56
	Ba
	20,6 .10-6
	0,204
	7,750
	142,0

	57
	La
	5,2 .10-6
	0,19
	6,20
	414,0

	58
	Ce
	5,2 .10-6
	0,19
	5,460
	414,0

	59
	Pr
	5,4 .10-6
	0,19
	6,890
	296,80

	60
	Nd
	6,9 .10-6
	0,19
	7,140
	273,0

	61
	Pm
	---
	0,18
	---
	---

	62
	Sm
	---
	0,20
	8,630
	166,40

	63
	Eu
	41,0 .10-6
	0,18
	9,210
	143,50

	64
	Gd
	-2,0 .10-6
	0,23
	10,050
	359,40

	65
	Tb
	9,4 .10-6
	0,18
	10,80
	330,90

	66
	Dy
	9,6 .10-6
	0,17
	11,060
	230,0

	67
	Ho
	9,8 .10-6
	0,16
	12,20
	241,0

	68
	Er
	9,4 .10-6
	0,17
	19,90
	261,0

	69
	Tm
	12,0 .10-6
	0,16
	16,840
	191,0

	70
	Yb
	25,1 .10-6
	0,15
	7,660
	128,90

	71
	Lu
	8,2 .10-6
	0,15
	18,60
	355,90

	72
	Hf
	5,9 .10-6
	0,14
	24,060
	575,0

	73
	Ta
	6,3 .10-6
	0,14
	31,60
	743,0

	74
	W
	4,5 .10-6
	0,13
	35,40
	824,0

	75
	Re
	6,2 .10-6
	0,13
	33,20
	715,0

	76
	Os
	5,1 .10-6
	0,13
	31,80
	746,0

	77
	Ir
	6,4 .10-6
	0,13
	26,10
	604,0

	78
	Pt
	8,8 .10-6
	0,13
	19,60
	510,0

	79
	Au
	14,2 .10-6
	0,128
	12,550
	334,40

	80
	Hg
	49,0 .10-6
	0,139
	2,295
	59,229

	81
	Ti
	29,9 .10-6
	0,13
	4,142
	164,10

	82
	Pb
	28,8 .10-6
	0,13
	4,799
	177,70

	83
	Bi
	13,4 .10-6
	0,12
	11,30
	104,80

	84
	Po
	23,0 .10-6
	0,12
	---
	---

	85
	At
	---
	---
	---
	---

	86
	Rn
	---
	0,09
	2,890
	16,40

	87
	Fr
	---
	---
	---
	---

	88
	Ra
	8,0 .10-6
	0,12
	---
	---

	89
	Ac
	---
	---
	---
	---

	90
	Th
	11,0 .10-6
	0,12
	16,10
	514,40

	91
	Pa
	9,7 .10-6
	0,12
	12,30
	---

	92
	U
	13,9 .10-6
	0,12
	8,520
	477,0

	93
	Np
	28,0 .10-6
	0,12
	5,190
	---

	94
	Pu
	46,7 .10-6
	0,13
	2,840
	344,0

	95
	Am
	7,1 .10-6
	0,11
	14,40
	---

	96
	Cm
	---
	---
	15,0
	---

	97
	Bk
	---
	---
	---
	---

	98
	Cf
	---
	---
	---
	---

	99
	Es
	---
	---
	---
	---

	100
	Fm
	---
	---
	---
	---

	101
	Md
	---
	---
	---
	---

	102
	No
	---
	---
	---
	---

	103
	Lr
	---
	---
	---
	---

	104
	Rf
	---
	---
	---
	---

	105
	Ha
	---
	---
	---
	---

	106
	Sg
	---
	---
	---
	---

	107
	Ns
	---
	---
	---
	---

	108
	Hs
	---
	---
	---
	---

	109
	Mt
	---
	---
	---
	---

	110
	Ds
	---
	---
	---
	---

	111
	Rg
	---
	---
	---
	---

	112
	Uub
	---
	---
	---
	---

	113
	Uut
	---
	---
	---
	---

	114
	Uuq
	---
	---
	---
	---

	115
	Uup
	---
	---
	---
	---

	116
	Uuh
	---
	---
	---
	---

	117
	Uus
	---
	---
	---
	---

	118
	Uuo
	---
	---
	---
	---


 

PAGE  
4

