Tab. 7: Hustota, modul pružnosti, měrná tepelná a elektrická vodivost

	at. č.
	chem. zn.
	hustota

[g.cm-3]
	modul pružnosti 

[MPa]
	měrná tepelná vodivost

[W.K-1.m-1]
	měrná elektrická vodivost

[(-1.m-1] 

	1
	H
	0,00009
	---
	0,1815
	---

	2
	He
	0,00018
	---
	0,152
	---


	3
	Li
	0,53
	10 .103
	84,7
	10,8 exp6

	4
	Be
	1,848
	301 .103
	200
	31,3 exp6

	5
	B
	2,34
	441 .103
	27,0
	1,0 exp-4

	6
	C
	2,62
	7 .103
	129,0
	0,06 exp6

	7
	N
	0,00125
	---
	0,02598
	---

	8
	O
	0,00143
	---
	0,02674
	---

	9
	F
	0,00170
	---
	0,0279
	---

	10
	Ne
	0,00090
	---
	0,0493
	---

	11
	Na
	0,971
	5 .103
	141
	21,0 exp6

	12
	Mg
	1,738
	44,4 .103
	156
	22,6 exp6

	13
	Al
	2,702
	70,5 .103
	237
	37,7 exp6

	14
	Si
	2,33
	162 .103
	148
	2,52 exp-4

	15
	P
	1,82
	5 .103
	1212,9
	1,0 exp-9

	16
	S
	2,07
	19 .103
	0,269
	0,5 exp-15

	17
	Cl
	0,00321
	---
	0,0089
	---

	18
	Ar
	0,00178
	3 .103
	0,01772
	---

	19
	K
	0,862
	2,4 .103
	102,4
	13,9 exp6

	20
	Ca
	1,55
	21 .103
	200
	29,8 exp6

	21
	Sc
	3,0
	80 .103
	15,8
	1,77 exp6

	22
	Ti
	4,5
	110 .103
	21,9
	2,34 exp6

	23
	V
	5,8
	129 .103
	30,7
	4,89 exp6

	24
	Cr
	7,19
	259 .103
	93,7
	7,74 exp6

	25
	Mn
	7,43
	198 .103
	7,82
	0,695 exp6

	26
	Fe
	7,86
	211 .103
	80,2
	9,93 exp6

	27
	Co
	8,90
	208 .103
	100
	17,2 exp6

	28
	Ni
	8,90
	208 .103
	90,7
	14,3 exp6

	29
	Cu
	8,96
	124 .103
	40,1
	59,6 exp6

	30
	Zn
	7,14
	95 .103
	116
	16,6 exp6

	31
	Ga
	5,907
	11 .103
	40,6
	6,78 exp6

	32
	Ge
	5,323
	115 .103
	59,9
	1,45 exp0

	33
	As
	5,72
	39 .103
	50
	3,45 exp6

	34
	Se
	4,79
	20 .103
	2,04
	1,0 exp-4

	35
	Br
	3,119
	---
	0,122
	---

	36
	Kr
	0,00371
	---
	0,00949
	---

	37
	Rb
	1,53
	2 .103
	58,2
	7,79 exp6

	38
	Sr
	2,6
	15 .103
	35,3
	7,62 exp6

	39
	Y
	4,47
	64,4 .103
	17,2
	1,66 exp6

	40
	Zr
	6,4
	94 .103
	22,7
	2,36 exp6

	41
	Nb
	8,57
	104 .103
	53,7
	6,93 exp6

	42
	Mo
	10,2
	322 .103
	138
	18,7 exp6

	43
	Tc
	11,5
	380 .103
	50,6
	6,7 exp6

	44
	Ru
	12,2
	430 .103
	117
	13,7 exp6

	45
	Rh
	12,4
	330 .103
	150
	21,1 exp6

	46
	Pd
	12,02
	127 .103
	71,8
	9,50 exp6

	47
	Ag
	10,5
	80 .103
	429
	63,0 exp6

	48
	Cd
	8,65
	62 .103
	96,8
	13,8 exp6

	49
	In
	7,31
	14 .103
	81,6
	11,6 exp6

	50
	Sn
	7,30
	50 .103
	66,6
	9,17 exp6

	51
	Sb
	6,684
	67 .103
	24,3
	2,88 exp6

	52
	Te
	6,24
	40 .103
	2,35
	2,0 exp2

	53
	I
	4,93
	---
	0,449
	8,0 exp-8

	54
	Xe
	0,00588
	---
	0,00569
	---

	55
	Cs
	1,873
	1,8 .103
	35,9
	4,89 exp6

	56
	Ba
	3,51
	13 .103
	18,4
	3,0 exp6

	57
	La
	6,7
	50 .103
	13,5
	1,26 exp6

	58
	Ce
	6,78
	30 .103
	11,4
	1,15 exp6

	59
	Pr
	6,77
	50 .103
	12,5
	1,48 exp6

	60
	Nd
	7,0
	38 .103
	16,5
	1,57 exp6

	61
	Pm
	6,475
	42 .103
	17,9
	---

	62
	Sm
	7,54
	45 .103
	13,3
	0,956 exp6

	63
	Eu
	5,259
	15 .103
	13,9
	1,12 exp6

	64
	Gd
	7,895
	55 .103
	10,6
	0,736 exp6

	65
	Tb
	8,27
	57 .103
	11,1
	0,889 exp6

	66
	Dy
	8,536
	63 .103
	10,7
	1,08 exp6

	67
	Ho
	8,80
	72 .103
	16,2
	1,24 exp6

	68
	Er
	9,05
	73 .103
	14,3
	1,17 exp6

	69
	Tm
	9,33
	76 .103
	16,8
	1,50 exp6

	70
	Yb
	6,98
	18 .103
	34,9
	3,51 exp6

	71
	Lu
	9,85
	84 .103
	16,4
	1,85 exp6

	72
	Hf
	13,2
	139 .103
	23
	3,12 exp6

	73
	Ta
	16,6
	183 .103
	57,5
	7,61 exp6

	74
	W
	19,3
	401 .103
	174
	18,9 exp6

	75
	Re
	21,0
	461 .103
	47,9
	5,42 exp6

	76
	Os
	22,40
	550 .103
	87,6
	10,9 exp6

	77
	Ir
	22,42
	533 .103
	147
	19,7 exp6

	78
	Pt
	21,45
	175 .103
	71,6
	9,66 exp6

	79
	Au
	19,32
	78 .103
	317
	45,2 exp6

	80
	Hg
	13,546
	22 .103
	8,34
	1,04 exp6

	81
	Ti
	11,85
	12 .103
	46,1
	6,17 exp6

	82
	Pb
	11,34
	20 .103
	35,3
	4,81 exp6

	83
	Bi
	9,8
	34 .103
	7,87
	0,867 exp6

	84
	Po
	9,4
	26 .103
	20
	2,19 exp6

	85
	At
	---
	---
	1,7
	---

	86
	Rn
	0,00973
	---
	0,00364
	---

	87
	Fr
	---
	2 .103
	15
	3,0 exp6

	88
	Ra
	5,0
	16 .103
	18,6
	---

	89
	Ac
	10,07
	34 .103
	12
	---

	90
	Th
	11,7
	73 .103
	54
	6,53 exp6

	91
	Pa
	15,4
	100 .103
	47
	5,29 exp6

	92
	U
	18,9
	186 .103
	27,6
	3,80 exp6

	93
	Np
	20,45
	900 .103
	6,3
	0,822 exp6

	94
	Pu
	19,8
	97 .103
	6,74
	0,666 exp6

	95
	Am
	13,6
	---
	10
	2,2 exp6

	96
	Cm
	13,5
	---
	10
	---

	97
	Bk
	---
	---
	10
	---

	98
	Cf
	---
	---
	10
	---

	99
	Es
	---
	---
	10
	---

	100
	Fm
	---
	---
	10
	---

	101
	Md
	---
	---
	10
	---

	102
	No
	---
	---
	10
	---

	103
	Lr
	---
	---
	10
	---

	104
	Rf
	---
	---
	23
	---

	105
	Ha
	---
	---
	58
	---

	106
	Sg
	---
	---
	---
	---

	107
	Ns
	---
	---
	---
	---

	108
	Hs
	---
	---
	---
	---

	109
	Mt
	---
	---
	---
	---

	110
	Uun
	---
	---
	---
	---

	111
	Uuu
	---
	---
	---
	---

	112
	Ds
	---
	---
	---
	---

	113
	Rg
	---
	---
	---
	---

	114
	Uub
	---
	---
	---
	---

	115
	Uut
	---
	---
	---
	---

	116
	Uuq
	---
	---
	---
	---

	117
	Uup
	---
	---
	---
	---

	118
	Uuh
	---
	---
	---
	---


 

PAGE  
4

