5. VztahY mezi hodnotou tvrdosti a základními materiálovými charakteristikami

Skutečnost, že měření tvrdosti je možné provádět i na hotové součásti bez jejího poškození, vedla k hledání vztahů mezi tvrdostí materiálu a jeho dalšími základními mechanickými charakteristikami jakými jsou např. mez kluzu a mez pevnosti.  

Pro nejběžnější konstrukční materiály (nízkouhlíkové a nízkolegované oceli, případně litiny), jsou uváděny vztahy:

· pro mez kluzu  Re = (3,33 ÷ 5) ∙ HV  
· pro mez pevnosti  Rm = (2,86 ÷ 3,33) ∙ HV  
pozn.: místo tvrdosti HV může být použita hodnota určená metodou HB
Pro  svařitelné uhlíkové a uhlíko-manganové oceli jsou uváděny empirické vztahy:

· smluvní mez kluzu pro materiály s HV 160 ÷ 495:  Rp 0,2 = 3,28 ∙ HV – 221
· mez pevnosti pro materiály s HV 100 ÷ 250:  Rm = 3,3 ∙ HV – 8
· mez pevnosti pro materiály s HV 250 ÷ 400:  Rm = 3,15 ∙ HV – 8
V současné době existují tvrdoměry, které pracují ve spojení s počítačem. Jedním z posledních modelů je měřicí zařízení na principu tvrdoměru, které na základě široké počítačové databáze dokáže predikovat nejen tahový diagram a lomovou houževnatost zkoušeného materiálu, ale i vliv provozních podmínek na mechanické vlastnosti materiálu (např. vliv radiace na materiál jaderného reaktoru, vliv zvýšené provozní teploty na materiál rotoru parní turbíny apod.).

PAGE  
1/1
tvrdost a materiálové charakteristiky


