Obecný úvod
1Obsah


11. Zkoušení základních vlastností materiálů


22. Rozdělení zkoušek mechanických vlastností


33.  Cíl studijní opory




1. Zkoušení základních vlastností materiálů
Pojem vlastnost může být definován jako určitá stránka materiálních objektů, kterou člověk pozoruje a pomocí určitého experimentálního zařízení zkoumá z hlediska svých zájmů a potřeb. 
V počátečních vývojových etapách postačovalo kvalitativní rozlišování a srovnávání objektů, avšak později vyvstala nutnost přesnějšího popisu a vymezení jejich vlastností. Pro posuzování jednotlivých vlastností byla definována různá kvalitativní i kvantitativní kriteria v podobě fyzikálních veličin, přičemž číselná hodnota dané veličiny vyjadřuje kvantitu sledované vlastnosti. 

Širokou škálu vlastností materiálů lze rozdělit do následujících základních skupin:

· fyzikální: magnetické, transportní, tepelné, radiační, optické a emisní, mechanické 

· fyzikálně – chemické: chemické, elektrochemické

· technologické: svařitelnost, slévatelnost, spékatelnost, kalitelnost, obrobitelnost.

Další text bude věnován sledování struktury materiálu a z ní vyplývajícím mechanickým vlastnostem materiálů a jejich charakteristikám; ty jsou často vydělovány z oboru fyzikálních vlastností, neboť tvoří velmi rozsáhlou a technicky důležitou problematiku. 

Mechanické vlastnosti materiálů vyjadřují schopnost materiálu odolávat mechanickému namáhání způsobujícímu deformaci zatěžovaných těles a proto je mnoho mechanických charakteristik dáno hodnotami fyzikálních veličin napětí a deformace odpovídajícími určitému napěťově – deformačnímu stavu vzorku daného materiálu. 
Základní mechanické vlastnosti vyjadřují obecné požadavky na kvalitu materiálu a jsou měřeny klasicky definovanými charakteristikami, které se určují na konvenčně definovaných vzorcích jednotných velikostí a tvarů.

Reakce zkoušeného materiálu na působení vnějších sil je dána vzájemným působením čtyř základních faktorů, kterými jsou:

· zatížení – je definováno vnější silou, která vyvolá v tělese stav napjatosti a působí na jednu nebo více ploch zkušebního tělesa.
·  zkušební těleso – představuje tuhé těleso definovaného tvaru a rozměrů, které je dohodnutým způsobem  vyrobeno ze zkoušeného materiálu

· materiál zkušebního tělesa – je definován chemickým složením a mikrostrukturou
· podmínky zkoušky – jsou určeny teplotou zkoušky, rychlostí zatěžování a dohodnutým zkušebním postupem vlastní zkoušky
Přesto, že mechanické charakteristiky jsou určeny hodnotami fyzikálních veličin (nejčastěji napětí a deformace), nelze je považovat za fyzikálně zcela přesné, neboť při jejich stanovování je zpravidla nutno přijímat některé zjednodušující předpoklady (např. určování základních charakteristik ze zkoušky tahem předpokládá rovnoměrnost plastické deformace podél měřené délky). Je však možné říci, že alespoň v případě klasických materiálových charakteristik je reprodukovatelnost výsledků dobrá a je tudíž možné spolehlivě přejímat výsledky z různých laboratoří a zkušeben.

2. Rozdělení zkoušek mechanických vlastností

Zkoušky mechanických vlastností je možno dělit podle různých hledisek, např. podle toho,  jestli:

· při zkoušce nedojde k poškození či úplné destrukci zkušebního vzorku; zkoušky nedestruktivní nezpůsobují trvalou změnu tvaru, rozměrů, chemického složení ani struktury zkoušeného materiálu a týkají se:

· zjišťování struktury materiálů (výroba metalografických vzorků, mikroskopie optická a elektronová), 

· defektoskopie (zkoušky elektromagnetické, radiologické, ultrazvukem aj.). 

· při zkoušce dojde k poškození či úplné destrukci zkušebního vzorku; rozdělení destruktivních zkoušek je uvedeno v tab. 1. 

Tab. 1:  Rozdělení destruktivních zkoušek

	Zatížení
	Krátkodobé
	Dlouhodobé

	Statické
	· zkouška tahem

· tlakem

· ohybem

· krutem

· střihem

· zkoušky tvrdosti
	· zkouška tečení (creepu)

	Dynamické
	· zkoušky tvrdosti

· zkouška rázem v ohybu

· zkoušky nízkocyklové únavy
	· zkoušky vysokocyklové únavy



3.  Cíl studijní opory 

Cílem předkládané studijní opory je názorně a přehledně seznámit čtenáře s metodami zjišťování struktury kovových materiálů a hodnocení jejich mechanických vlastností.  


PAGE  
1/3
Obecný úvod 

