Baumannovo kladívko 
U Baumannova kladívka (obr. 29) se kulička o průměru 5 nebo 10 mm vtlačuje do zkoušeného předmětu úderem razníku, který je po odjištění vymrštěn stlačenou pružinou. Energie rázu je měnitelná; je možno nastavit dvě základní polohy stlačení pružiny, které jsou označeny 1/1 a 1/2. 

Natočením posuvného pláště kladívka se nastaví požadovaná velikost energie rázu. Pokud vzorek není dostatečně těžký, položí se na masivní podložku o hmotnosti asi 40 kg. Přístroj se přiloží kuličkou kolmo na zkoušený povrch a tlakem na zaoblený konec pláště se stlačuje pružina uvnitř pláště. Když je pružina stlačena na potřebnou délku, západka po odjištění vymrští razník, který uhodí na držák s kuličkou a ta vytvoří vtisk do zkoušeného materiálu. Lupou s měřítkem se změří průměr vtisku d a hodnota tvrdosti se vyhledá ve zvláštní tabulce, která je součástí výbavy přístroje. Při použití Baumannova kladívka není nutné používat etalon, protože síla úderu razníku je při každém měření stejně velká, vyvolaná stlačenou pružinou.

[image: image1.png]



Obr. 29: Schéma Baumannova kladívka  
pružina





razník





kulička





vzorek








PAGE  
1/1
Baumannovo kladívko 

[image: image2.jpg]


