Poldi kladívko 

1. Princip zkoušky

Kladívko Poldi (obr.25) se skládá z pouzdra, do něhož je vkládána porovnávací tyčinka známé tvrdosti (etalon). Tyčinka je svorníkem a pružinou přitlačovaná ke kuličce o průměru 10 mm. Při vlastní zkoušce se tvrdoměr přiloží ke zkoušenému materiálu tak, aby kulička dosedla na zkoušené místo a osa tvrdoměru byla kolmá k povrchu zkoušeného předmětu. Na horní část tvrdoměru se udeří ručním kladivem, ráz se přenese na kuličku a ta vytvoří vtisky ve zkoušeném předmětu i v etalonu (sílu úderu není třeba měřit, jelikož poměr velikosti obou vtisků zůstává zachován nezávisle na působící síle). Po vyjmutí porovnávací tyčinky z přístroje se lupou s měřítkem stanoví průměr vtisku d1 v etalonu i průměr vtisku d2 ve zkoušeném materiálu. Tvrdost zkoušeného materiálu je potom stanovena z tabulek podle hodnot d1 a d2. Tabulky platí pro porovnávací tyčinku z oceli o pevnosti Rm = 686,5 MPa; je-li pevnost tyčinky odlišná, je nutno hodnotu tvrdosti odečtenou z tabulek korigovat koeficientem k, který je dán vztahem 


[image: image7.jpg]



Rm...
skutečná pevnost porovnávací tyčinky [MPa]

Skutečná pevnost etalonu a hodnota přepočítávacího koeficientu k  jsou většinou uvedeny na čelní plošce porovnávací tyčinky.

2. Značení

Tvrdost měřená pomocí Poldi kladívka se značí symbolem HB Poldi za hodnotou tvrdosti. 

[image: image1.wmf]5

,

686

m

R

k

=

Příklad 8:

[image: image2]
Obr. 25: Schéma Poldi kladívka
[image: image3.jpg]



350 HB Poldi





tvrdost 350





měřeno Poldi kladívkem





dvoudílné pouzdro





pružina





svorník





porovnávací tyčinka





kulička





F





d1





d2





vzorek





Obr. 26: Pomůcky pro měření 


              tvrdosti Poldi kladívkem





�





Obr. 28: Lupa na měření


              velikosti vtisku





�





Obr. 27: Sestavený tvrdoměr








PAGE  
1/3
Poldi kladívko 


[image: image4.jpg]


[image: image5.png]


[image: image6.jpg]


_1115652238.unknown

